Оптические и теплотехнические характеристики стеклопакетов

ГОСТ 24866-99  Таблица А.1

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|  Варианты остекления   |Коэффици-|Коэффици- |Коэффици-|Коэффици-|Коэффици- |Приведен- |

|                        |ент      |ент       |ент      |ент      |ент общего|ное       |

|                        |пропуска-|поглощения|пропуска-|поглоще- |пропуска- |сопротив- |

|                        |ния света|света в   |ния      |ния      |ния       |ление     |

|                        |в видимой|видимой   |прямого  |прямого  |солнечной |теплопере-|

|                        |части    |части     |солнечно-|солнечно-|энергии   |даче, м2 х|

|                        |спектра  |спектра   |го       |го       |          |°С/Вт     |

|                        |         |          |излучения|излучения|          |          |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-8-4М_1             |  0,80   |   0,06   |  0,68   |  0,21   |   0,78   |   0,28   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-10-4М_1            |  0,80   |   0,06   |  0,68   |  0,21   |   0,78   |   0,29   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-12-4М_1            |  0,80   |   0,06   |  0,68   |  0,21   |   0,78   |   0,30   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-16-4М_1            |  0,80   |   0,06   |  0,68   |  0,21   |   0,78   |   0,32   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-Аr8-4М_1           |  0,80   |   0,06   |  0,68   |  0,21   |   0,78   |   0,30   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-Аr10-4М_1          |  0,80   |   0,06   |  0,68   |  0,21   |   0,78   |   0,31   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-Аr12-4М_1          |  0,80   |   0,06   |  0,68   |  0,21   |   0,78   |   0,32   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-Аr16-4М_1          |  0,80   |   0,06   |  0,68   |  0,21   |   0,78   |   0,34   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-8-К4               |  0,75   |   0,08   |  0,60   |  0,26   |   0,76   |   0,47   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-10-К4              |  0,75   |   0,08   |  0,60   |  0,26   |   0,76   |   0,49   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-12-К4              |  0,75   |   0,08   |  0,60   |  0,26   |   0,76   |   0,51   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-16-К4              |  0,75   |   0,08   |  0,60   |  0,26   |   0,76   |   0,53   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-Аr8-К4             |  0,75   |   0,08   |  0,60   |  0,26   |   0,76   |   0,53   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-Аr10-К4            |  0,75   |   0,08   |  0,60   |  0,26   |   0,76   |   0,55   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-Аr12-К4            |  0,75   |   0,08   |  0,60   |  0,26   |   0,76   |   0,57   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-Аr16-К4            |  0,75   |   0,08   |  0,60   |  0,26   |   0,76   |   0,59   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-8-И4               |  0,73   |   0,14   |  0,41   |  0,24   |   0,51   |   0,51   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-10-И4              |  0,73   |   0,14   |  0,41   |  0,24   |   0,51   |   0,53   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-12-И4              |  0,73   |   0,14   |  0,41   |  0,24   |   0,51   |   0,56   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-16-И4              |  0,73   |   0,14   |  0,41   |  0,24   |   0,51   |   0,59   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-Аr8-И4             |  0,73   |   0,14   |  0,41   |  0,24   |   0,51   |   0,57   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-Аr10-И4            |  0,73   |   0,14   |  0,41   |  0,24   |   0,51   |   0,60   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-Аr12-И4            |  0,73   |   0,14   |  0,41   |  0,24   |   0,51   |   0,63   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-Аr16-И4            |  0,73   |   0,14   |  0,41   |  0,24   |   0,51   |   0,66   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-6-4М_1-6-4М_1      |  0,72   |   0,09   |  0,56   |  0,29   |   0,72   |   0,42   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-8-4М_1-8-4М_1      |  0,72   |   0,09   |  0,56   |  0,29   |   0,72   |   0,45   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-10-4М_1-10-4М_1    |  0,72   |   0,09   |  0,56   |  0,29   |   0,72   |   0,47   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-12-4М_1-12-4М_1    |  0,72   |   0,09   |  0,56   |  0,29   |   0,72   |   0,49   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-16-4М_1-16-4М_1    |  0,72   |   0,09   |  0,56   |  0,29   |   0,72   |   0,52   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-Аr6-4М_1-Аr6-4М_1  |  0,72   |   0,09   |  0,56   |  0,29   |   0,72   |   0,44   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-Аr8-4М_1-Аr8-4М_1  |  0,72   |   0,09   |  0,56   |  0,29   |   0,72   |   0,47   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-Аr10-4М_1-Аr10-4М_1|  0,72   |   0,09   |  0,56   |  0,29   |   0,72   |   0,49   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-Аr12-4М_1-Аr12-4М_1|  0,72   |   0,09   |  0,56   |  0,29   |   0,72   |   0,52   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-Аr16-4М_1-Аr16-4М_1|  0,72   |   0,09   |  0,56   |  0,29   |   0,72   |   0,55   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-6-4М_1-6-К4        |  0,68   |   0,11   |  0,50   |  0,34   |   0,72   |   0,53   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-8-4М_1-8-К4        |  0,68   |   0,11   |  0,50   |  0,34   |   0,72   |   0,55   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-10-4М_1-10-К4      |  0,68   |   0,11   |  0,50   |  0,34   |   0,72   |   0,58   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-12-4М_1-12-К4      |  0,68   |   0,11   |  0,50   |  0,34   |   0,72   |   0,61   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-16-4М_16-К4        |  0,68   |   0,11   |  0,50   |  0,34   |   0,72   |   0,65   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-Аr6-4М_1-Аr6-К4    |  0,68   |   0,11   |  0,50   |  0,34   |   0,72   |   0,60   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-Аr8-4М_1-Аr8-К4    |  0,68   |   0,11   |  0,50   |  0,34   |   0,72   |   0,62   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-Аr10-4М_1-Аr10-К4  |  0,68   |   0,11   |  0,50   |  0,34   |   0,72   |   0,65   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-Аr12-4М_1-Аr12-К4  |  0,68   |   0,11   |  0,50   |  0,34   |   0,72   |   0,68   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-Аr16-4М_1-Аr16-К4  |  0,68   |   0,11   |  0,50   |  0,34   |   0,72   |   0,72   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-6-4М_1-6-И4        |  0,66   |   0,17   |  0,34   |  0,35   |   0,5    |   0,59   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-8-4М_1-8-И4        |  0,66   |   0,17   |  0,34   |  0,35   |   0,5    |   0,61   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-10-4М_1-10-И4      |  0,66   |   0,17   |  0,34   |  0,35   |   0,5    |   0,64   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-12-4М_1-12-И4      |  0,66   |   0,17   |  0,34   |  0,35   |   0,5    |   0,68   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-16-4М_1-16-И4      |  0,66   |   0,17   |  0,34   |  0,35   |   0,5    |   0,72   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-Аr6-4М_1-Аr6-И4    |  0,66   |   0,17   |  0,34   |  0,35   |   0,5    |   0,64   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-Аr8-4М_1-Аr8-И4    |  0,66   |   0,17   |  0,34   |  0,35   |   0,5    |   0,67   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-Аr10-4М_1-Аr10-И4  |  0,66   |   0,17   |  0,34   |  0,35   |   0,5    |   0,71   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-Аr12-4М_1-Аr12-И4  |  0,66   |   0,17   |  0,34   |  0,35   |   0,5    |   0,75   |

|————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|——————————|

|4М_1-Аr16-4М_1-Аr16-И4  |  0,66   |   0,17   |  0,34   |  0,35   |   0,5    |   0,80   |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|